## Antivibrační elastická tlumící rohož (deska) ze směsi granulátu a drásaniny FLOMA UniPad FS700 - délka 200 cm, šířka 100 cm a výška 4 cm

Pryžová antivibrační elastomerická deska, vyrobená ze směsi pryžového granulátu SBR (50%), pryžové drásaniny (50%) a polyuretanového pojiva. Antivibrační rohož FS700 je měkká deska s vysokou úrovní tlumení vibrací, určená pro lehké předměty a není vhodná jako finální vrstva podlahy. Používá se ve stavebnictví do základů staveb, jako tlumící vrstva pod finální podlahy, pod průmyslové stroje, klimatizace, tepelná čerpadla nebo jiné zdroje vibrací. Díky pryžovým vláknům je deska soudržnější a měkčí. Tato antivibrační pryžová deska svými vlastnostmi výrazně zvyšuje odolnost stavebních konstrukcí vůči namáhání a otřesům.

Pryžové antivibrační desky mají široké využití jako univerzální tlumící, protihlukové a antivibrační desky v průmyslu. Potlačují vibrace v železniční, tramvajové a silniční dopravě. Další uplatnění naleznou při izolaci budov, vozovek, pilířů a nosníků, uložení průmyslových strojů, obložení střelnic.

Desky jsou dodávány v uvedeném rozměru a v případě potřeby je velmi snadno nařežete do požadovaného rozměru odlamovacím nožem, případně jakýmkoliv ostrým nožem.

### Nejčastější použití

- univerzální tlumící, protihluková a antivibrační deska

- elastomerické rohože, podštěrkové rohože

- podkladové, dilatační, dělící a protiskluzové desky

- gumová podložka pod sportovní systémy do hal a tělocvičen

- izolace budov, vozovek, pilířů a nosníků, uložení průmyslových strojů

- obložení střelnic

### Vlastnosti

- tlumí nárazy

- tlumí vibrace a hluk

- odolné vůči vlhkosti, teplotě, prašnosti

### Technické údaje

- barva: černá

- délka: 200 cm

- šířka: 100 cm

- výška: 4 cm

- hmotnost: 56 kg

- objemová hmotnost desky: 700 kg/m³

- teplotní stabilita: -30 až +80 °C